**护士鞋产品参数**

1. **参数**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 女鞋 | 男鞋 |
| 1 | 整鞋要求 | 1. 牛皮，厚度：≥1.2mm，整鞋透气性强，柔软舒适，易于打理。 2. 配专业护足鞋垫。强化后跟杯，跟高：3.5cm，平顺、干净。 3. 整鞋白色胶水化学环保无异味，符合国家环保要求，无毒。 | 1. 面料透气超纤，白色，环保无毒，耐用，方便打理，耐黄4.0以上。 2. 配专业护足鞋垫，强化后跟杯，平顺，干净，跟高：2.5 cm。 3. 白色胶水化学环保无异味。 |
| 2 | 鞋垫要求： | 1. 全接触、全透气PU鞋垫，符合人体工学设计。 2. 前掌厚度为2.5mm，中间铺2mm乳胶，后跟为EVA半垫，厚度6mm。 3. 表面材料为超细天鹅绒布料，下面层材料为透气PU。 4. 专业护足，防滑、舒适、透气。横足弓承托，减轻足部受压。 | 1. 全接触，聚米环保PU垫。 2. 表面为透气网布料，中面层材料为聚米环保PU，下面层材料为TPU承托半垫。 3. 前端厚度为3mm，后跟厚度为6mm。 4. 专业护足，防滑、舒适、透气。横足弓承托，减轻足部受压。根据人体工学而设计的鞋垫。 |
| 3 | 内里要求： | 1. 网布内里，透气网布/头层猪皮，厚度0.7-0.9mm，耐磨，环保无毒。 2. 挠曲：≥6000x。 3. 撕力：纵向≥1.0KG，横向≥1.0KG。 4. 拉力：纵向≥5.0KG，横向≥5.0KG。 5. 延伸率：纵向≥40%，横向≥40%。 6. 耐磨：50000次不破面。 7. 色牢度：干测4级以上（300次），湿测3.5（200次），级以上汗液。 8. 耐黄变：4级以上。 | 1. 白色透气网布，厚度0.75mm，环保无毒。 2. 耐撕裂，撕裂负荷（N/3cm）：≥50。 3. 耐剥离，剥离负荷（N/3cm）：≥40。 4. 耐水解，水解剥离强度（N/3cm）：≥50。 5. 耐磨：50000次不破面。 6. 耐黄变：4级或以上。 |
| 4 | 鞋大底要求： | 1. 防滑PU底, 弹性佳，轻盈、耐磨、防滑、静音，抗静电（100KΩ≤测试结果≤1000MΩ）。 2. 环保无毒，需附证明，提供国家认可的有效检测报告复印件加盖公章，原件备查。 3. 密度：0.58-0.6 g/cm3。 4. 耐磨，DIN 150以下。 5. 止滑：干测0.5kg以上，湿测0.4kg以上。 6. 耐黄变：4级或以上。 | 1. 防滑性能高，耐磨，耐曲折，耐用性强，超轻EVA+橡胶底片。 2. 环保无毒，需附证明，提供国家认可的有效检测报告复印件加盖公章，原件备查。 3. 密度：0.5-1.0g/cm3 。 4. 耐磨，磨痕长度≤14。 5. 止滑：干测：0.95kg以上， 湿测：0.87kg以上。 6. 耐黄变：4级或以上。 |

**二、请按照上述产品参数要求，提供以下样品：**

（1）女护士鞋绑带一对，码数38码；

（2）女护士鞋一脚蹬一对，码数38码；

（3）男护士鞋绑带一对，码数43码。