**护士鞋产品参数**

**女护士鞋：数量为1141双**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 参数 |
| 1 | 样鞋要求  | 1. 选用头层牛皮，厚度：1.2-1.4mm，环保无毒，透气性强,柔软舒适，易于打理。
2. 材料选用符合国家环保要求。
3. 强化后跟杯，跟高：3.5cm，平顺、干净。
4. 附带专业护足鞋垫，鞋垫选用高技术透气 PU，防菌、吸湿、透气、吸震，根据人体工学而设计，全接触。
5. 整鞋白色胶水化学环保。
6. 整鞋用材符合国家认可第三方检测机构的相关测试报告。
 |
| 2 | 鞋垫要求 | 1. 全接触、全透气PU鞋垫，符合人体工学设计。2. 前掌厚度为2.5mm，中间铺2mm乳胶，后跟为EVA半垫，厚度6mm。3.表面材料为超细天鹅绒布料，下面层材料为透气PU。4.专业护足，防滑、舒适、透气。横足弓承托，减轻足部受压。5.可提供国家认可第三方检测机构的相关测试报告。 |
| 3 | 内里 | 1.网布内里，透气网布/头层猪皮，厚度0.7-0.9mm，耐磨，环保无毒（提供国家认可第三方检测机构的相关测试报告）。2.挠曲：≥6000x。3. 撕力：纵向≥1.0KG，横向≥1.0KG。4.拉力：纵向≥5.0KG，横向≥5.0KG。5.延伸率：纵向≥40%，横向≥40%。6.耐磨：50000次不破面。7.色牢度：干测4级以上（300次），湿测3.5（200次），级以上汗液。8.耐黄变：4级以上。 |
| 4 | 鞋大底 | 1. 防滑PU底, 弹性佳，轻盈、耐磨、防滑、静音，抗静电（100KΩ≤测试结果≤1000MΩ）。
2. 环保无毒，需附国家认可第三方检测机构的有效检测报告。

3.密度：0.58-0.6 g/cm3。4.耐磨，DIN 150以下。5.止滑：干测0.5kg以上，湿测0.4kg以上。6.耐黄变：4级或以上。 |
| 5 | 服务要求 | 1.零星分散采购，送货至医院指定地点。2.承诺责任三包，三个月内包退，包换，18个月内包维修。 |

**男护士鞋：数量为62双**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 规格/要求 | 参数 |
| 1 | 颜色和跟高要求 | 颜色：白色，跟高：2.5 cm |
| 2 | 面料要求： | 面料：白色透气超纤，环保无毒，耐用，方便打理，耐黄4.0以上 |
| 3 | 鞋垫要求; | 1、鞋垫为聚米环保PU垫，表面材料为透气网布料，中面层材料为聚米环保PU。下面层材料为TPU承托半垫,最前端厚度为3mm，后跟厚度为6mm。鞋垫：专业护足，防滑、舒适、透气。横足弓承托，减轻足部受压。根据人体工学而设计的全接触鞋垫，（附带在鞋内）可提供国家认可第三方检测机构的相关测试报告 |
| 4 | 内里要求： | 1、白色透气猪皮，厚度0.75mm，2、环保无毒，需附证明，提供国家认可的有效检测报告复印件加盖公章3、 耐撕裂，撕裂负荷（N/3cm）：≥504、耐剥离，剥离负荷（N/3cm）：≥405、耐水解，水解剥离强度（N/3cm）：≥506、耐黄变：4级或以上环保无毒。可提供国家认可第三方检测机构的相关测试报告 |
| 5 | 大底要求： | 1. 密度g/cm3 ：1.1-1.2
2. 耐磨，磨痕长度≤14
3. 止滑kg：干测：0.85以上， 湿测：0.8以上

耐黄变：4级或以上高弹高密IP+耐磨防滑橡胶片大底：防滑性能高，耐磨，耐曲折，耐用性强可提供国家认可第三方检测机构的相关测试报告 |
| 6 | 鞋样要求: | 1. 鞋样：强化后跟杯，平顺，干净，附送专业护足鞋垫。鞋垫选用高技术透气 PU，防菌、吸湿、 透气、吸震，根据人体工学而设计的全接触鞋垫。
2. 样板选用白色头层牛皮环保无毒，有软硬兼顾,透气性强,舒适大方,易于打理等优点。
3. 白色胶水化学环保。

可提供国家认可第三方检测机构的相关测试报告 |
| 7 | 舒适度要求: | 1、选用高级的合成PU材料，轻盈，耐用2、高弹高密IP+耐磨防滑橡胶片大底，轻盈，耐磨，防滑，吸震 |
| 8 | 服务要求: | 服务要求：1.所有报告均由国家质监局发出，符合国家标准要求。2. 承诺责任三包，三个月内包退，包换，18个月内包维修。3.大货与样本绝对一致。 |